## Slide 1
О компании «БОС»
Производственная Компания «Базальтовые Огнезащитные Системы» – Российский производитель негорючих теплоизоляционных и огнезащитных материалов на основе базальтовых супертонких и тонких волокон.
Миссия – быть лучшим партнером и производителем теплоизоляционных и огнезащитных материалов, сфокусированным на безопасности людей. Предоставлять лучшие решения по огнезащите и теплоизоляции.
Огнезащита и техническая теплоизоляция от компании «БОС» применяется в таких отраслях как огнезащита и теплоизоляция воздуховодов и вентиляции, огнезащита металлоконструкций, огнезащита железобетона, техническая теплоизоляция резервуаров, трубопроводов, высокотемпературного оборудования, систем HVAC, в сферах судостроения, авиации и атомной энергетики.

## Slide 2: Тепло-огнезащитное покрытие PRO-VENT EI 60 - 240
Производственная компания «Базальтовые Огнезащитные Системы»

## Slide 3
Тепло-огнезащитное покрытие PRO - VENT выпускается в обкладке разными покрытиями:
В обкладке неармированной фольгой с одной стороны
(PRO – VENT-1НФ);

## Slide 4
- В обкладке неармированной фольгой и металлической сеткой с одной стороны (PRO – VENT 1НФС);
А также:
- В обкладке стеклянной тканью с одной стороны (PRO – VENT 1СТ);
- В обкладке базальтовой тканью с одной стороны (PRO –VENT 1БТ);
- В обкладке кремнеземной тканью с одной стороны (PRO –VENT 1КТ);

## Slide 5
Группа горючести | НГ
Плотность, кг/м³ | 35
Теплопроводность, Вт/(м·К) | 
λ25 | 0,033
λ125 | 0,045
λ300 | 0,104
Размер, мм | 
Длина | 10000 (±100) (возможна иная намотка по желанию заказчика)
Ширина | 1200
Толщина | От 20 до 80
Температура применения | От -200°C до +900°C
Технические характеристики PRO - VENT
Предел огнестойкости | Наименование материала | Толщина в мм
EI 60 | PRO - VENT - 20 (1НФ, 1НФС, 1С, 1СТ, 1БТ, 1 КТ) | 20
EI 120 | PRO - VENT - 40 (1НФ, 1НФС, 1С, 1СТ, 1БТ, 1 КТ) | 40
EI 150 | PRO - VENT - 60 (1НФ, 1НФС, 1С, 1СТ, 1БТ, 1 КТ) | 60
EI 180 | PRO - VENT - 70 (1НФ, 1НФС, 1С, 1СТ, 1БТ, 1 КТ) | 70
EI 240 | PRO - VENT - 80 (1НФ, 1НФС, 1С, 1СТ, 1БТ, 1 КТ) | 80
Нормируемый предел огнестойкости зависит от толщины рулонного материала:

## Slide 6
Порядок монтажа:
1. Проводится предварительная подготовка вентиляционной системы.
2. Раскрой материала по необходимым размерам.
3. Крепление на воздуховоды при помощи стальной ленты, либо металлической проволоки или приварного штифта с шайбой.
4. Швы при необходимости заклеиваются алюминиевым скотчем.
5. Для герметичности фланцевых соединений рекомендуем использовать базальтовый шнур.

## Slide 7: Огнезащитное покрытие PRO-МБОР-VENT EI 30 - 180
Производственная компания «Базальтовые Огнезащитные Системы»

## Slide 8
Комплексная система огнезащиты
PRO-MБОР-VENT
в обкладке неармированной фольгой

## Slide 9
Группа горючести | НГ
Плотность, кг/м³ | 100
Теплопроводность, Вт/(м·К) | 
λ25 | 0,033
λ125 | 0,045
λ300 | 0,104
Размер, мм | 
Длина | 20000 (±100) (возможна иная намотка по желанию заказчика)
Ширина | 1200
Толщина | От 5 до 20
Температура применения | От -200°C до +900°C
Технические характеристики PRO –МБОР-VENT
Предел огнестойкости | Наименование материала | Толщина в мм
EI 30 | PRO-МБОР 5 - (1НФ,1БТ,1КТ,1СТ) (с жаростойкой мастикой расход 0,7 кг/кв.м) | 5
EI 60 | PRO-МБОР 5 - (1НФ,1БТ,1КТ,1СТ) (с жаростойкой мастикой расход 1 кг/кв.м) | 5
EI 90 | PRO-МБОР 8 - (1НФ,1БТ,1КТ,1СТ) (с жаростойкой мастикой расход 1,2 кг/кв.м) | 8
EI 120 | PRO-МБОР10 -(1НФ,1БТ,1КТ,1СТ) (с жаростойкой мастикой расход 1,8 кг/кв.м) | 10
EI 150 | PRO-МБОР13-1НФ,1БТ,1КТ,1СТ) (с жаростойкой мастикой расход 2 кг/кв.м) | 13
EI 180 | PRO-МБОР13-1НФ,1БТ,1КТ,1СТ) (с жаростойкой мастикой расход 2,8 кг/кв.м) | 13
Нормируемый предел огнестойкости зависит от толщины рулонного материала:

## Slide 10
Порядок монтажа:
1. Проводится предварительная подготовка вентиляционной системы.
2. Раскрой материала по необходимым размерам.
3. Огнезащитную клеящую смесь перемешивают и наносят на защищаемые поверхности.
4. Защищаемые поверхности оклеивают материалом PRO –МБОР
5. Швы при необходимости заклеиваются алюминиевым скотчем.
6. Для герметичности фланцевых соединений рекомендуем использовать базальтовый шнур.

## Slide 11: Огнезащитное покрытие для металлоконструкций PRO-METAL R 90 - 180
Производственная компания «Базальтовые Огнезащитные Системы»

## Slide 12
Комплексная система огнезащиты
PRO-METAL R90-180
выпускается в обкладке разными покрытиями:
- неармированной фольгой
-стеклотканью
-базальтовой тканью

## Slide 13
Группа горючести | НГ
Плотность, кг/м³ | 100
Теплопроводность, Вт/(м·К) | 
λ25 | 0,033
λ125 | 0,045
λ300 | 0,080
Размер, мм | 
Длина | 20000 (±100) (возможна иная намотка по желанию заказчика)
Ширина | 1200
Толщина | От 5 до 20
Температура применения | От -200°C до +900°C
Технические характеристики PRO – METAL
Предел огнестойкости | Наименование материала | Толщина в мм
R 90 | PRO-МБОР 10 - (1НФ,1БТ,1КТ,1СТ) (с жаростойкой мастикой расход 2,3 кг/кв.м) | 10
R 150 | PRO-МБОР 13 - (1НФ,1БТ,1КТ,1СТ) (с жаростойкой мастикой расход 2,3 кг/кв.м) | 13
R 180 | PRO-МБОР 16 - (1НФ,1БТ,1КТ,1СТ) (с жаростойкой мастикой расход 2,5 кг/кв.м) | 16
Нормируемый предел огнестойкости зависит от толщины рулонного материала:

## Slide 14
Не горючая трубная теплоизоляция BOS PIPE (d10-1020)

## Slide 15
Вся продукция компании "Базальтовые Огнезащитные Системы" соответствует требованиям ФЗ № 123 от 22. 07. 2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Также качество продукции подтверждается Экспертными заключениями и Сертификатами соответствия.

## Slide 16
ИСПОЛЬЗУЙТЕ БЕЗОПАСНЫЕ НЕГОРЮЧИЕ МАТЕРИАЛЫ
Производственная Компания
«Базальтовые Огнезащитные Системы» - честность, ответственность и профессионализм.